KRONOS 2310

Т/Ф (495)363-43-09

| KRONOS  2310 диоксид титана обладает отличными оптическими свойствами, придает лакокрасочным покрытиям хорошую устойчивость к потускнению и к мелению |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Белые и цветные автомобильные покровные эмали и эмали для заделки дефектов - Системы для покрытия стальных лент - Порошковые лаки - Водорастворимые лаки - Высоконаполненные системы (High-Solids) - Высококачественные промышленные лаки |  |
| ### Свойства | - Придает белым лакокрасочным покрытиям максимальную яркость и нейтральный оттенок - Обеспечивает очень высокую укрывистость при высокой экономичности - Позволяет получать чистые, яркие тона в цветных лакокрасочных покрытиях - Очень легко диспергируется и отвечает всем требованиям современной техники производства - позволяет получать лаковые покрытия с зеркальным блеском без помутнения |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия, кремния и циркония |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  92,5% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,0 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 14-17г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,5 – 98,3 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 0,9 – 1,7 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 99,0 – 106,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 5,4 – 6,3 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |  |  |