Двуокись титана пигментная “SUMTITAN R-206”

Двуокись титана пигментная “SUMTITAN R-206” — TiO2 ТУ У 24.1-05766356-054:2005 Качественные характеристики марки SumTitan R-206: Наименование показателей и единицы измерения; Норма; Метод испытаний. Массовая доля титана диоксида, %, не менее; 92,0; согласно ГОСТ 9808, п.5.2. Массовая доля рутильной формы, %, не менее; 97,0; согласно ГОСТ 9808, п.5.3. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более; 0,2; согласно ISO 787/3, ISO 787/8 , ГОСТ 21119.2 разд.1,2., ГОСТ 9808, п.5.4. Массовая доля летучих веществ, %, не более; 0,5; согласно ISO 787/2, ГОСТ 21119.1, разд.2. рН водной суспензии; 6,5 - 8,0; согласно ISO 787/9, ГОСТ 21119.3. Остаток на сите с сеткой 0045, % не более; 0,01; согласно ISO 787/7, ISO 787/18, ГОСТ 21119.4, разд.1, ГОСТ 9808, п.5.. Разбеливающая способность, условные единицы, не менее; 1950; согласно ISO 787/17, ГОСТ 9529, разд.2 , ГОСТ 9808, п.5.. Укрывистость, г/м2, не более; 26; согласно ГОСТ 8784, ГОСТ 9808, п.5.8. Диспергируемость, мкм, не более; 14; согласно ISO 8780-4:1990 (E), ГОСТ 9808, п. 5.9. Белизна, условные единицы, не менее; 96,0; согласно ISO 787/1, ГОСТ 9808, п.5.11. Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более; 25,0; согласно ISO 787/5. Применение. Двуокись титана пигментная марки SumTitan R-206 используется для производства лакокрасочных материалов различных типов, в том числе лакокрасочных материалов и покрытий с высокими оптическими свойствами, повышенным глянцем, хорошей дисперсностью, повышенной устойчивостью к воздействиям света и погодных условий. Вид упаковки. Клапанные бумажные мешки по 25 кг на паллетах (вес нетто 1000 кг), одноразовые полипропиленовые контейнера типа "биг-бег" (вес нетто 625 кг)..