Threetex OB     (оптический отбеливатель C.I.№ 184)

Threetex OB – флуоресцентный отбеливатель для различных видов пластмасс, включая полиолефины, пенопласты, ПВХ, ПЭ, лакокрасочную продукцию, man-made Fiber и т.д.

Обычно пластмассы кажутся бледно-оранжево-желтыми ОВ, в свою очередь, поглощая невидимый УФ свет, преобразовывает его в видимый сине-фиолетовый.

Следовательно, при использовании флуоресцентных отбеливателей, пластмассы выглядят белыми, совершенно не затемненными.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид – зеленовато-белый кристаллический порошок

Оттенок (после окрашивания) – голубой

Температура плавления – 197/202

Ионный характер – анионоактивный

Осадок – 0.2% max.

Тяжелые металлы – Pb 100ppm max. Cb  100ppm max.

Токсичность - ld50>10.000mg (oral=rat)

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Для окрашивания пластмасс и т.п. с применением  Threetex OB используется очень  маленькое           количество отбеливателя, но даже это позволяет добиться высокого уровня белизны в                          конечном результате. Препарат способен поглощать УФ составляющую солнечного света в                     спектре ниже 420nm, а флуоресцировать, максимум определяя цвет в интервале 440-520nm.  Действие  Threetex OB различно для разных материалов.

СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

Светоустойчивость    Threetex OB во многом зависит от окрашиваемого материала и его химического состава. Некоторые примеры в табл.-1

Табл.-1:

| omona | УСТОЙЧОВОСТЬ |
| --- | --- |
| HDPE PVC | 3 – 4 5 - 6 |

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Стабилен к высоким температурам (до 400оС)

СУБЛИМАЦИЯ

ОВ не испаряется при температуре 350оС

РАСТВОРИМОСТЬ  (при комнатной температуре, g/ml)

метанол                              0.05

этанол                                 0.1

ацетон                                 0.5

метил этилкетон                1.3

метрахлорид углерода       5.9

трихлоробензол                  8.4

монохлоробензол               10.2

Уайт-спирит                        1.0

н-гексан                                0.2

толуол                                   5.3

ксилен                                   5.0

ДОЗИРОВКА

Табл. 2:  Дозировки ОВ при отбеливании некоторых материалов.

| Смола | содержание | примечание |
| --- | --- | --- |
| поливинилхлорид | 0.01-0.05 0.0001-0.001 | Прозрачная пленка |
| полистирол | 0.001-0.05 0.0001-0.001 | Прозрачный |
| АБС | 0.02-0.1 |  |
| полиолефины | 0.005-0.05 |  |
| Прозрачные лаки | 0.05-0.5 0.005-0.05 | толщина 20-200 |
| Волокна | 0.01-0.1 0.005-0.05 | Матовая яркость |

Серия для пластмасс, ПВХ, ПП, лакокрасок

| Свойства | Цветовой индекс № |  | 184 | 393 | 378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид (порошок) |  | Зеленовато-белый | Светло-желтый | Желтый |
|  | Оттенок (после окрашивания) |  | Белый с голубоватым оттенком | Белый с красноватым оттенком | Белый с красноватым оттенком |
|  | Светоустойчивость | Полиэстер | 3 - 4 |  | 3 |
|  |  | ПВХ | 5 – 6 |  | 5 – 6 |
|  | Температура плавления |  | 197 – 203 | 366 – 370 | 216 - 222 |
|  | Химическая структура |  | Производное бисбензоксазола | Производное стильбан | Производное стирилдифинил |
|  | Ионный характер |  | анионный | анионный | анионный |
| Дозировка (ppm) |  |  | 75 – 1.000 | 75 – 500 | 75 - 500 |
| Область применения |  |  | Термопласт, ПВХ, ПП, лак, печатная краска, искусственное волокно | Прядильное волокно (ПЭ), ПВХ | ПВХ смола, ПЭ смола |

| Свойства | Цветовой индекс № |  | 367 | 140 | 90-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид (порошок) |  | Желтый | Светло-коричневый | Слоновая кость |
|  | Оттенок (после окрашивания) |  | Белый с красноватым оттенком | Натуральный белый | Белый с красноватым оттенком |
|  | Светоустойчивость | Полиэстер | 4 -5 |  |  |
|  |  | ПВХ | 4 -5 |  |  |
|  | Температура плавления |  | 210 – 212 | 70 – 72 | >300 |
|  | Химическая структура |  | Производное бисбензоксазола | Производное бензофуран | Производное стильбан |
|  | Ионный характер |  | анионный | анионный | анионный |
| Дозировка (ppm) |  |  | 75 – 500 | 100 – 3000 | 75 - 500 |
| Область применения |  |  | Пластиковые пленки, вещества, полученные под давлением. ПВХ, ПУ пены, резиновые изделия. Отбеливающие покрытия, лаки | Ацетат, шерсть, синтетические волокна или смолы | Мелеаминоформальдегидная смола, карбамидная смола, сырье для производства контейнеров для пищевых продуктов. |

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ

- ЗАКАЗ

| Дата |  | Заказчик | КАЗАНЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| № заказа |  | Количество | 25кг |
| Товары | THREETEX OB | № аккредитива |  |
| № барабана |  | № партии | Т050014В23 |

2.ФИЗИЧЕСКИЕ/ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| № | Анализ | Допуск | Результаты | Решение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Бело-зеленоватый порошок | соответствует | пройдено | SWQC – OB10 |
| 1 | Активное содержание (%) | 98.0% минимум | 100.6% | пройдено | SWQC – OB01 |
| 3 | Содержание золы (%) | 1.000 ppm (максимум) | 49 | пройдено | SWQC – OB02 |
| 4 | Температура плавления (оС) | 196-203 оС | 200 | пройдено | SWQC – OB03 |
| 5 | Чистота согласно жидкостной хроматографии высокого давления (%) | 99.7% минимум | 99.82 | пройдено | SWQC – OB04 |
| 6 | Растворимость (толуол) | 16г/300г (при20оС) 18.75г/300 (при25оС) | прозрачный | пройдено | SWQC – OB05 |
| 7 | Размер частиц (D90) | ≤90µм | 60 | пройдено | SWQC – OB06 |

Молекулярная масса: 430.5

№ Индекса цвета: 184

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Активность (спектрофотометрический анализ в видимой и ультрафиолетовой областях света)

| Наименование Товары | Длина волны (nm) | ABS значение | Значение Е1 (стандарт ± 5) | Активная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт | 372.0 | 1.450 | 1160.0 | 100.0 |
| Партия №. ТО50014В23 | 372.0 | 1.460 | 1168.0 | 100.6 |

Использован 0.00125% раствор метанола