KRONOS 1171

Тел/Факс (495)363-43-09/223-31-86

| KRONOS  1171 КРОНОС ИНФОРМАЦИЯ 2.2 диоксид титана Е 171 ## Краситель разрешенный к применению в пищевых продуктах согласно Е 171 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Область применения | Окрашивание пищевых продуктов, косметических средств, фармацевтических продуктов и т.д. Соблюдать соответствующие национальные предписания. |  |  |
| ### Свойства | KRONOS 1171 диоксид титана Е 171 - легко диспергируется и обладает хорошей разбеливающей способностью - выполняет следующие требования по чистоте: Европейский Союз: Директивы ЕС по гармонизации законоположений стран-членов 76/768/EWG; 93/35/EG; 96/335/EG; 78/25/EWG; 94/36/EG; 95/45/EG; Европейская фармакопея; США: FDA Regulation 21 CFR 73.575 (пищевые продукты); 73.1575 (фармацевтические продукты); 73.2575 (косметические средства); Фармакопея США ХХIV |  |  |
| Характеристика продукта | Производство | Анатазный пигмент, полученный сульфатным способом |  |
|  | Поверхностная обработка | не применяется |  |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) | ≥ 99% |  |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) |  | Al |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 3,8 г/см.³ |  |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение приведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 97,0 - 97,8 |  |  |
|  | Цветовой оттенок, белый (DFC b *)2 0,8 - 1,8 |  |  |
|  | Потери при сушке (FEU)3 ≤ 0.5 % |  |  |
|  | Потери при прокаливании (GLV)4 ≥ 0,5 % |  |  |
|  | Методы определения: - DFC L* Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) - DFC b * Цветовой оттенок белого воздушной сушки (CIELAB b*) - FEU Влажность (105 °С) заводского продукта по ISO 787, часть 2 - GLV Потери при прокаливании при 800 °С |  |  |

Настоящая информация содержит указания и советы для потребителя. Она не претендует на полноту изложения и не имеет обязательной силы. Необходимо во всех случаях соблюдать законоположения, в том числе и касающиеся возможной защиты прав третьих лиц. Чтобы иметь возможность оказания технической помощи нашим заказчикам при применении наших продуктов, мы охотно исследуем проблемы в наших лабораториях.

Производство Германия. KRONOS TITAN GmbH.