(495)363-43-09

| KRONOS  2220 диоксид титана экономичный универсальный пигмент для пластмасс с максимальной атмосферостойкостью и очень хорошими оптическими свойствами |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Непластифицированный и пластифицированный ПВХ - Полиолефины - Полистирол и его сополимеры |  |
| ### Свойства | - Придает пластмассам очень высокую атмосферостойкость при наружном применении - Очень легко смачивается и диспергируется - Обладает высокой разбеливающей способностью и укрывистостью - Придает белым окраскам очень высокую яркость с незначительным желтым оттенком |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния, а также соединением силикона |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  92,5% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,0 г/см3 |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,2 – 98,0 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 1,0 – 1,9 |
|  | Относительная рассеивающая способность (VIG HTS)3 | 94,0 – 103,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (VIG HSС)4 | 3,2 – 3,8 |
|  | Диспергируемость (DOP)5 | 0,02% |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(VIG HTS) Отн. рассеивающая способность после введения в черную пасту Vinnol 4(VIG HSС) Цветовой оттенок после введения в черную пасту Vinnol (величина по CIELAB b*) 5 (DOP) Остаток на сите >40 мкм после диспергирования в диоктилфталате, % |  |  |