Lacovyl РВ 1302

Микросуспензионная смола для ПВХ-пластизолей. Предназначена для нанесения пластизолей, в том числе вспененных композиций с низким содержанием пластификатора.

| ### Области применения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Прозрачные блестящие покрытия |  | - Пористые покрытия (линолеум, искожа) |  |
| - Ротационное нанесение |  | - Уплотнители для кронен-пробки |  |
| - Наполненный или пигментированный ПВХ-слой обоев |  | - Высоконаполненные слои |  |
| ### Назначение: |  |  |  |
| LACOVYL® PB1302 представляет собой гомополимер винилхлорида, рекомендуемый к использованию с содержанием пластификатора 30-70 phr. |  |  |  |
| ### Расфасовка: |  |  |  |
| 25 кг в бумажных мешках |  |  |  |
| ### Физические свойства: |  |  |  |
| Параметр | Нормативное значение |  | Тест Atofina |
| Показатель вязкости | 125 |  | ISO/R 174 |
| Константа Фикенчера | 70 |  | DIN 53726 |
| Реологические свойства | Очень текучая марка. Низкая адсорбция пластификатора. Псевдопластичный. |  |  |