Sachtleben Pigments Oy • Titaanitie • FI-28840 Pori • Finland

### Спецификация				HOMBITAN AFDC

| HOMBITAN AFDC представляет собой пигментный диоксид титана анатазной формы без модификации поверхности с высокой яркостью и голубоватым оттенком. С химической и микробиологической точки зрения продукт является исключительно чистым. |  |  | HOMBITAN AFDC широко применяют в пищевой промышленности (кондитерской и хлебопекарной, рыбо- и мясоперерабатывающей промышленности), лекарственных средствах, а также для косметики высокого качества, например, декоративной косметики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид | белый порошок |  |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА |  |  |
| Маслоемкость, г/100 г пигмента | около 19 |  |  | Всего бактерий | макс. 100 КОЕ/г |  |
| Удельная поверхность, м2/г | около 10 |  |  | Дрожжи / плесень | макс. 100 КОЕ/г |  |
| Размер кристалла, нм | около 170 |  |  | Escherichia coli | отсутствует |  |
| Диоксид титана, % | мин. 99.0 |  |  | Pseudomonas | отсутствует |  |
| Влажность в упаковке, % | макс. 0.5 |  |  | Staphylococcus aureus | отсутствует |  |
| Потери при сжигании, % | макс. 0.5 |  |  | Salmonella | отсутствует |  |
| Водорастворимые вещества,% | макс. 0.25 |  |  | Enterobacteria | отсутствует |  |
| Кислоторастворимые вещества, % | макс. 0.5 |  |  |  |  |  |
| Свинец (как Pb), мг/кг | макс. 10 |  |  |  |  |  |
| Мышьяк (как As), растворимый в HCl, мг/кг | макс. 1 |  |  | КЛАССИФИКАЦИЯ |  |  |
| Сурьма (как Sb), растворимый в HCl, мг/кг | макс. 2 |  |  | Колористический индекс 77891 |  |  |
| Ртуть (как Hg), мг/кг | макс. 1 |  |  | CAS № (TiO2) 13463-67-7 |  |  |
| pH | 6.5 – 8.7 |  |  | EINECS № (TiO2) 2366755 |  |  |
| Насыпная плотность, г/см3 | около 0.6 |  |  | Компоненты, указанные в TSCA, EINECS |  |  |

AFDC соответствует требованиям E171 (Директива комиссии 2006/33), FDA (21 CFR 73.575; 73.1575 и

73.2575), FCC (Кодекс пищевых химикатов), Фармакопеи США, Европейской фармакопеи и Японской фармакопеи.

Производство Sachtleben имеет Систему менеджмента качества, сертифицированную по  ISO 9001. На предприятии в Пори внедрена Система экологического менеджмента  ISO 14001 и  Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с материалом ознакомьтесь с Листом безопасности.

Гарантия. Информация, представленная в этом документе, носит справочный характер и считается точной и достоверной на дату печати. Приведенные значения не следует рассматривать в качестве гарантии, и они могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, касающейся наших продуктов или текущих вариантов спецификации, обращайтесь в нашу техническую службу.

05/2007